## Slide 1
纳米硅/石墨烯粉体的自组装及锂电负极性能研究
材料物理专业本科毕业论文
汇报人：李洋溢
指导教师：王恭凯 研究员
2025年6月
Notes: 感谢各位评委老师莅临指导！本次汇报题目是纳米硅/石墨烯粉体的自组装及锂电负极性能研究，指导教师是王恭凯研究员。

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
第一章 研究背景与意义
2
第二章 实验方法与表征
3
第三章 结果分析与讨论
4
第四章 结论与展望

## Slide 3
PART 01
研究背景与意义

## Slide 4
锂离子电池负极材料的挑战
1
石墨负极容量低，仅372 mAh/g
难以满足高能量密度需求
充放电速率慢，接近析锂电位
急需开发新型负极材料
Notes: 传统石墨负极材料存在诸多限制，特别是在新能源汽车和便携式电子设备等领域，对高能量密度电池的需求日益迫切，因此探索新型负极材料成为研究重点。

## Slide 5
纳米硅材料的优势与问题
2
理论比容量高达4200 mAh/g
锂离子扩散距离短，反应速度快
充放电过程体积膨胀达300%
导致材料破碎和循环性能衰减
Notes: 纳米硅具有超高理论容量，是石墨的十倍以上，但严重的体积膨胀问题限制了其实际应用。如何在保持高容量的同时解决体积膨胀是当前研究的核心难题。

## Slide 6
石墨烯复合的解决方案
3
石墨烯具有极高导电性和机械强度
比表面积达2630 m²/g
可缓冲硅的体积膨胀
构建稳定导电网络提升性能
Notes: 石墨烯作为二维碳材料，不仅能提供优异的导电性，其高机械强度还能有效抑制硅颗粒的破碎，通过复合可实现优势互补，构建高性能负极材料。

## Slide 7
研究目标与创新点
4
采用喷雾干燥法实现自组装
构建纳米硅/石墨烯核壳结构
调控固含量优化材料形貌
提升负极材料综合电化学性能
Notes: 本研究创新性地运用喷雾干燥自组装技术，通过调控工艺参数特别是固含量，制备出形貌可控的核壳复合材料，旨在平衡高容量与循环稳定性。

## Slide 8
PART 02
实验方法与表征

## Slide 9
材料制备流程
5
超声分散：硅/石墨烯质量比1:1~5:1
喷雾干燥：固含量30~100 mg/mL
进料速率6 mL/min，温度150~200℃
惰性气氛热处理800~1000℃
Notes: 制备过程分三步：首先通过超声获得均匀分散的混合浆料，然后喷雾干燥形成微球结构，最后高温热处理强化界面结合。关键参数的精确控制是获得理想结构的保障。

## Slide 10
结构与性能表征方法
6
SEM分析材料形貌和粒径分布
循环性能测试评估容量保持率
GCD曲线表征充放电平台
倍率性能测试不同电流密度表现
Notes: 采用多种表征手段全面评价材料性能：扫描电镜揭示微观结构，电化学测试考察实际应用性能，通过系统分析建立结构与性能的关联。

## Slide 11
PART 03
结果分析与讨论

## Slide 12
固含量对形貌的影响
7
低浓度30 mg/mL：颗粒分散，粒径约2 μm
高浓度100 mg/mL：出现团聚，粒径>5 μm
浓度升高比表面积减小
D90粒径随浓度增加呈上升趋势
Notes: SEM分析显示固含量是调控形貌的关键参数。低浓度下颗粒分散均匀但负载量低，高浓度虽提升负载量但易团聚。粒径统计数据证实了浓度与颗粒大小的正相关关系。

## Slide 13
面负载量与浓度关系
8
面负载量随固含量提升而增加
20 mg/mL负载量约0.8 mg/cm²
100 mg/mL负载量达2.0 mg/cm²
高浓度分散性下降影响均匀性
Notes: 面负载量测试表明提高固含量能有效增加活性物质负载，有利于提升能量密度。但需注意过高浓度导致的分散性问题，需在负载量与结构均匀性间寻求最佳平衡点。

## Slide 14
循环稳定性分析
9
前20次循环容量快速衰减
低浓度初期稳定，后期衰减快
100 mg/mL初期衰减快但后期稳定
高致密结构缓解纳米硅破碎
Notes: 循环测试揭示了浓度对性能的双重影响：低浓度样品导电网络好但机械强度不足，高浓度样品虽初期内阻大但致密结构在长循环中显示优势，证明了结构稳定性的重要性。

## Slide 15
GCD曲线特征分析
10
放电过程电压快速下降
复合材料内阻较大
首次循环不可逆容量损失明显
第3次循环后电压衰减加剧
Notes: 恒流充放电曲线反映了材料的电化学行为。电压平台差异大说明SEI膜形成消耗锂源，后期衰减提示界面副反应需优化，这为进一步改进提供了方向。

## Slide 16
倍率性能表现
11
0.1~2 A/g电流密度下测试
保持较高库伦效率
高倍率下容量保持率良好
证明导电网络有效性
Notes: 倍率性能测试验证了石墨烯复合的有效性。材料在不同电流密度下均保持高库伦效率，说明离子和电子传导通道畅通，快充性能优异，适合实际应用需求。

## Slide 17
PART 04
结论与展望

## Slide 18
主要研究结论
12
成功制备核壳结构复合微球
固含量是关键调控参数
需平衡负载量与结构均匀性
石墨烯有效提升综合性能
Notes: 研究成功证明了喷雾干燥自组装技术的可行性，明确了固含量对材料形貌和性能的调控规律，为设计高性能硅基负极提供了新思路和实验依据。

## Slide 19
研究展望
13
优化固含量寻找最佳配比
改善界面副反应抑制容量衰减
探索表面包覆增强稳定性
推进材料产业化应用研究
Notes: 未来工作将聚焦于进一步优化工艺参数，通过表面改性、电解液优化等手段提升循环寿命，并开展规模化制备研究，推动纳米硅/石墨烯复合材料的实际应用。

## Slide 20
感谢聆听
Thank You | 欢迎提问
Notes: 感谢各位评委老师的聆听，欢迎提问交流！